Экспериментальное исследование структуры и свойств жаропрочного никелевого сплава, полученного методом аддитивных технологий.

Строчко Илья Витальевич

Аспирант

Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», Москва, Россия

E-mail: istrochko@icloud.com

Быстрое развитие аэрокосмической отрасли к высокому спросу деталей сложной формы из материалов способных выдерживать большую нагрузку при высоких температурах. Жаропрочные никелевые сплавы полученный методом селективного лазерного плавления сочетают в себе требуемые характеристики. Однако из известных жаропрочных сплавов полученных с помощью аддитивных технологий нет сплава, который бы удовлетворял потребность материалов с высоким пределом прочности при высокой температуре. Одним из решения данной проблемы является литейный сплав Ni-Cr-Fe-Mo-Al-V-Ti-Si-C-B. Он обладает пределом прочности при 900 оС выше, чем аналогичные сплавов полученных с помощью аддитивных технологий, применяемых в промышленности. Данный сплав не получил широкого применения в традиционной металлургии, из-за своей труднообрабатываемости, однако с помощью селективного лазерного плавления, можно изготавливать изделия требуемой формы без последующей механической обработки.

Целью данной работы является исследование структуры и свойств сплава системы Ni-Cr-Fe-Mo-Al-V-Ti-Si-C-B, полученного методом селективного лазерного плавления, и разработка технологии производства изделий сложной формы из данного сплава методом СЛП.

Задачами исследования являются:

1. Проведение сравнительных структурных исследований и установление взаимосвязи со свойствами материала образцов сплава системы Ni-Cr-Fe-Mo-Al-V-Ti-Si-C-B, полученных методом СЛП, в зависимости от вида термической обработки;

2. Разработка технологии получения изделий с заданными характеристиками из данного сплава методом селективного лазерного плавления.

Металлических порошок системы Ni-Cr-Fe-Mo-Al-V-Ti-Si-C-B были получены методом газовой атомизации. Характеристики порошка были определены путем исследования его влажности, гранулометрического состава методом лазерного анализа, морфологический состав. Методом воронки Холла исследована насыпная плотность и текучесть порошка. Структура порошка была исследована методами рентгеновской дифракции и сканирующей электронной микроскопией. Характеристические температуры сплавов определяли методом дифференциального термического анализа.

Установлено, что с помощью газовой атомизации можно воспроизвести порошок сплава системы Ni-Cr-Fe-Mo-Al-V-Ti-Si-C-B, свойства которого подходят для использования данного порошка методом селективного лазерного плавления.

Литература

- Kunze, K., Etter, T., Grasslin, J., Shklover, V. Texture, anisotropy in microstructure and mechanical properties of INC738LC alloy processed by selective laser melting (SLM) // Materials Science & Engineering A.- 2015.- V. 620.- p. 213-222.

- Wong K. V., Hernandez A. A review of additive manufacturing // International scholarly research notices. — 2012.

- Ngo T. D., Kashani A., Imbalzano G., Nguyen K. T., Hui D. Additive manufacturing (3D printing): a review of materials, methods, applications and challenges // Compos Part B: Eng. — 2018. — № 143. — P. 172–196.

- Zhang B., Li Y., Bai Q. Defect formation mechanisms in selective laser melting: a review // Chin J Mech Eng. — 2017. — № 30. — P. 1476.