Литий-ионные аккумуляторы с улучшенными ёмкостными характеристиками на основе кремнийсодержащего анодного материала

Исокжанов Ш.Ш.

Аспирант 2 курса

Московский физико-технический институт

Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики, Москва, Россия

E-mail: isokzhanov.shsh@mipt.ru

Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) являются ключевым элементом современной энергетики, применяясь в электромобилях, портативной электронике и системах хранения энергии. Однако традиционные графитовые аноды ограничены по ёмкости (~372 мАч/г), что стимулирует поиск альтернативных материалов [1,2]. Кремний представляет особый интерес благодаря своей высокой теоретической ёмкости (~4200 мАч/г), однако его использование сопряжено с проблемами, такими как значительное изменение объема в ходе литирования и делитирования, что приводит к механическому разрушению анода и деградации характеристик аккумулятора [3].

Для исследования были собраны ЛИА в мягком корпусе с электродами на основе коммерческого кремнийсодержащего графитового материала DXB8 (Gelon, КНР), и высоконикелевого смешаннооксидного катодного материала – NMC811 (Gelon, КНР). Функциональный слой анода состоял из композита DXB8, углеродных нанотрубок (УНТ) (GLNA, Gelon, КНР), сажи Super C65 (Gelon, КНР), карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и стирол-бутадиенового каучука. Катодная масса включала в себя помимо активного материала NMC811, сажу Super C45 (Gelon, КНР) и поливинилиденфторид. В качестве электролита использован 1 М раствор LiPF6 в смеси ЭК : ЭМК : ДМК (этиленкарбонат, этил-метилкарбонат, диметилкарбонат) в объемном соотношении 1:1:1 + 1% ФЭК (фтор-этиленкарбонат). В конструкции аккумулятора в качестве токосъёмников для отрицательного электрода использовалась перфорированная медная фольга с диаметром перфорации 350 мкм, для компенсации объёмного расширения кремнийсодержащего анодного материала и обеспечения более стабильной циклируемости. В качестве образца сравнения использовались аккумуляторы со сплошной медной фольгой в качестве токосъемной подложки. Электрохимические характеристики исследовались с помощью метода гальваностатического циклирования.

Полученные кремнийсодержащие аноды продемонстрировали значительное увеличение удельной ёмкости по сравнению с традиционными графитовыми анодами. В частности, композит на основе DXB8 показал удельную ёмкость более 650 мАч/г. Использование перфорированных токосъёмников вместо сплошных медных фольг показало свою перспективность с точки зрения снижения деградации удельных характеристик ЛИА с кремнийсодержащим анодом.

Дальнейшие исследования направлены на определение закономерностей между параметрами перфорации токосъемника анода, параметрами кремнийсодержащего композита и стабильностью емкостных характеристик аккумулятора в ходе циклов заряда-разряда.

Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (госзадание) 075-03-2024-117, № FSMG-2024-0046

Литература

1. Khan M., Yan S., Ali M., Mahmood F., Zheng Y., Li G., Liu J., Song X., Wang Y. Innovative Solutions for High-Performance Silicon Anodes in Lithium-Ion Batteries: Overcoming Challenges and Real-World Applications // Nano-Micro Lett. 16, 179 (2024).

2. Zhao H., Li J., Zhao Q., Huang X., Jia Sh., Ma J., Ren Y. Si-Based Anodes: Advances and Challenges in Li-Ion Batteries for Enhanced Stability// Electrochem. Energy Rev. 7, 11 (2024).

3. Toki G. F. I., Hossain M., Rehman W., Manj R. Z. A., Wang L., Yang J. Recent progress and challenges in silicon-based anode materials for lithium-ion batteries // Industrial Chemistry & Materials. 2 (2024) 226-269.