Эффект памяти формы в 3D-печатных биоразлагаемых композитных скэффолдах на основе полимолочной кислоты и наночастиц магнетита

Фетисова А.А., Фироз. А, Рыбаков В.А., Шлапакова Л.Е., Мухортова Ю. Р., Сурменева М.А.

Аспирант, 1 год обучения

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

Томск, Россия

E-mail: zerospace25@gmail.com

Восстановление костных дефектов, возникающих вследствие травм, резекции опухоли или инфекций, представляет серьезную проблему для современной медицины. Традиционные методы реконструкции, такие как аутотрансплантация кости, обладают рядом недостатков: нехватка донорского материала, риск осложнений и длительный процесс реабилитации. В связи с этим особое внимание уделяется разработке имплантатов, обладающих высокой биосовместимостью и механической прочностью. Особый интерес представляют имплантаты на основе полимеров с эффектом памяти формы, которые способны изменять свою форму до заданных размеров под воздействием внешних факторов, таких как вода или магнитное поле, упрощая процесс имплантации и способствуя ускоренной регенерации костной ткани. Важным направлением в этой области является использование скаффолдов – трехмерных матриц, которые служат каркасом для роста и дифференцировки клеток.

Целью данной работы является создание биоразлагаемых композитных скаффолдов со структурой гироида на основе полимолочной кислоты (ПЛА) и 20 масс. % наночастиц магнетита (Fe3O4). ПЛА выбрана благодаря своей биосовместимости, способности к биодеградации и высокому модулю упругости. В качестве магнитного наполнителя использованы биосовместимые наночастицы Fe3O4, покрытые лимонной кислотой, с высокой намагниченностью насыщения. Скаффолды с различным коэффициентом заполнения (30–100%) получены методом FDM-печати на лабораторном 3D-принтере Ultimaker 3. Проведено комплексное исследование влияния коэффициента заполнения на состав, структуру, механические свойства (модуль Юнга, предельная прочность на сжатие и растяжение) и свойства памяти формы. Методом рентгеновской дифракции установлено повышение степени кристалличности ПЛА/Fe3O4 по сравнению с чистым ПЛА. Введение наночастиц Fe3O4 не только улучшило механические свойства композитных скаффолдов, но и придало им ферримагнитные характеристики. Предельная прочность на растяжение скаффолда ПЛА/Fe3O4 с коэффициентом заполнения 50% составила 16,02 МПа, что сопоставимо с механическими свойствами губчатой костной ткани человека [1]. Исследование ЭПФ проводилось методом изгиба скаффолдов на 90° в горячей воде при температуре 80 °C. Результаты продемонстрировали высокую способность скаффолдов к восстановлению формы: максимальное значение коэффициента восстановления формы составило 85 % для скаффолда ПЛА/Fe3O4 с коэффициентом заполнения 30 %. Скорость восстановления формы оказалась выше у скаффолдов с меньшей плотностью заполнения. Введение наночастиц Fe3O4 способствовало сокращению времени, необходимого для восстановления формы, что может быть связано с образованием дополнительных физически сшитых точек в полимере. Результаты МТТ-теста подтвердили отсутствие цитотоксического действия как чистого ПЛА, так и композитных скаффолдов ПЛА/Fe3O4. Таким образом, биоразлагаемые 3D-печатные ПЛА/Fe3O4 скаффолды являются перспективными материалами для регенерации костной ткани.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ (проект № 22-13-20043) и администрации Томской области. Образцы напечатаны на базе ИФПМ СО РАН (г. Томск, проф. Ложкомоев А.С.).

Литература

1. Firoz, A., et al. 3D-printed biodegradable composite poly(Lactic acid)-based scaffolds with a shape memory effect for bone tissue engineering // Advanced Composites and Hybrid Materials. 2025. Vol. 8(1). P. 95.