Композиционные материалы на основе карбонатапатита и поли(лактид-со-гликолидов): синтез и исследование физико-механических свойств

Кретов Е.А.1,2, Нифантьев И.Э.1,2, Тавторкин А.Н.1

Студент, 1 курс магистратуры

1 Институт нефтехимического синтеза им А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

2Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет химии, Москва, Россия

E-mail: egor.kretov.02@mail.ru

Композиционные материалы на основе биорезорбируемых полиэфиров и костнозамещающих компонентов перспективны в регенеративной медицине. Поли(лактид-со-гликолиды) (PLGA) обладают регулируемой биоразлагаемостью, зависящей от мольного соотношения лактида и гликолида (L/G), молекулярной массы и микроструктуры. Увеличение доли гликолида ускоряет резорбцию, что делает PLGA 10/90 оптимальным для шовных материалов, а PLGA 85/15 – для хирургических инструментов. Однако традиционные методы синтеза, такие как поликонденсация и “segmer assembly” не обеспечивают полную статистичность состава [1,2]. Введение L-метилгликолида (L-MeGL) улучшает однородность структуры.

Кальцийевые фосфаты, такие как гидроксиапатит (HAp) и β-трикальцийфосфат (β-TCP), широко применяются в костной инженерии. HAp медленно резорбируется, β-TCP – быстрее, а карбонизированный апатит (CAp) сочетает оптимальную биодеградацию с нейтрализацией кислых продуктов полиэфиров [3]. Пластинчатый CAp дополнительно повышает прочность композитов.

Впервые исследованы биодеградируемые сополимеры L-лактида и L-MeGL (85:15 и 70:30), полученные методом полимеризации с раскрытием цикла. ЯМР-спектроскопия подтвердила их отличия: L-PLMG 85/15 содержит одиночные вставки G, тогда как L-PLMG 70/30 – последовательности LLGLL и LLGLGLL, что повышает их гидролитическую стабильность по сравнению с L-PLGA 85/15. Композиты с 25% и 50% пластинчатого карбонатапатита (pCAp), полученные методом литья под давлением, показали, что L-MeGL обеспечивает лучшую термическую стабильность и более высокий модуль упругости, чем PLGA 85/15. В фосфатном буферном растворе PLGA быстро теряет прочность, тогда как L-MeGL демонстрирует устойчивость, что делает его перспективным для изготовления хирургических устройств.

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 21-73-30010)

Литература

1. R.M. Stayshich, T.Y. Meyer, New Insights into Poly(lactic- co -glycolic acid) Microstructure: Using Repeating Sequence Copolymers To Decipher Complex NMR and Thermal Behavior, J. Am. Chem. Soc. 132 (2010) 10920–10934. https://doi.org/10.1021/ja102670n.

2. I.E. Nifant’ev, A.V. Shlyakhtin, V.V. Bagrov, P.D. Komarov, A.N. Tavtorkin, M.E. Minyaev, P.V. Ivchenko, Efficient synthetic approach to copolymers of glycolic and lactic acids for biomedical applications, Mendeleev Communications 28 (2018) 412–414. https://doi.org/10.1016/j.mencom.2018.07.024.

3. I.E. Nifant’ev, A.V. Tavtorkin, S.A. Legkov, S.A. Korchagina, G.A. Shandryuk, E.A. Kretov, A.O. Dmitrienko, P.V. Ivchenko, Hydrothermal synthesis of perfectly shaped micro- and nanosized carbonated apatite, Inorg. Chem. Front. 8 (2021) 4976–4989. https://doi.org/10.1039/D1QI01094H.