УДК 66.097

Синтез опытного образца катализатора для оптимизации процесса изомеризации бензина

Сейкина Аделина Андреевна

по направлению 18.04.01 «Химическая технология»,

профиль «Технология органических веществ»,

группа 2-ХТФ-23ХТФ-102М.

Россия, г.Самара

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»

e-mail: adelina.emelina511@bk.ru

Красных Евгений Леонидович

науч. рук. проф. д.х.н.

Россия, г.Самара

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»

e-mail: ekras73@mail.ru

Создание эффективного образца катализатора представляет собой ключевую задачу для оптимизации процесса изомеризации бензинов. Исследования в этой области направлены на поиски новых решений, которые могут ускорить реакции и увеличить выход конечных продуктов. Использование разработанных катализаторов способствуют оптимизации химических процессов, позволяя добиться более высокого качества и большей селективности. Важно отметить, что необходимые испытания и тестирования образцов позволяют установить наиболее эффективные условия работы катализатора и выявить его преимущества по сравнению с существующими аналогами.

Для приготовления опытного образца сульфатированного катализатора изомеризации бензинов, в качестве носителя использовали смесь γ-AlO(OH) и Zr(SO4)2 в соотношении 75/25. Полученный носитель подвергали сушке и последующей прокалке для формирования необходимой пористой структуры и улучшения механической прочности. Далее, носитель пропитывали раствором H2PtCl6 ·6H2O, содержащего платины, металла катализатора.

Пропитка носителя осуществлялась в течение 12 часов при комнатной температуре, что обеспечивало равномерное распределение платины по поверхности. После пропитки следовала стадия сушки при заданном температурном режиме для удаления растворителя и закрепления платины на носителе. Полученный катализатор измельчали и отбирали фракцию с размером частиц 0,25-0,75 мм для обеспечения оптимальной диффузии реагентов и продуктов реакции.

Перед проведением испытаний катализатор подвергали активации в токе очищенного водорода в течение 2 часов при температуре 270°С. Эта процедура необходима для восстановления платины до металлического состояния, являющегося активным центром катализатора изомеризации. Испытания проводились на каталитическом реакторе трубчатого типа, позволяющем контролировать температуру и давление в реакционной зоне.

В качестве сырья использовали стабильный гидрогенизат с АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод". Компонентный состав стабильного гидрогенизата и продуктов изомеризации, полученных на опытном образце, показал октановое число по исследовательскому методу 92 пункта. Это свидетельствует о высокой активности и селективности разработанного катализатора в процессе изомеризации бензинов.

Для более детальной оценки каталитической активности и стабильности полученного образца были проведены серии экспериментов при различных температурах и объемных скоростях подачи сырья. Установлено, что оптимальная температура реакции составляет 170°C, при которой достигается максимальный выход изомеризатов и минимальное образование побочных продуктов, таких как легкие углеводороды.

Исследование влияния объемной скорости подачи сырья показало, что увеличение скорости приводит к снижению конверсии, однако при этом также снижается образование побочных продуктов. Выбран компромиссный режим, обеспечивающий приемлемую конверсию и минимальное коксообразование на поверхности катализатора.

Дополнительные исследования показали, что добавление сульфата циркония способствует увеличению кислотности поверхности платинового катализатора, что, в свою очередь, повышает его активность в реакции изомеризации. Кроме того, сульфат циркония обеспечивает более равномерное распределение платины на носителе, что также положительно сказывается на каталитических свойствах.

В ходе выполения научно-исследовательской работы был синтезирован опытный образец платинового катализатора с добавлением сульфата циркония в качестве носителя. Проведены испытания опытного образца на лабораторном каталитическом реакторе трубчатого типа, проведен хроматографический анализ полученных образцов изомеризата и показана эффективность работы катализатора. Прирост октанового числа по сравнению с сырьем (стабильный гидрогенизат) составил порядка 26%.

Таким образом разработка катализатора направлена на решение актуальных задач в области химической технологии, что будет способствовать дальнейшему масштабированию процессов переработки бензинов.

Список литературы

- АО Сызранский НПЗ, Технологический регламент установки изомеризации ПГИ-ДИГ/280 цеха № 15, Индекс регламента №307/06 – 980/1 – ТР, Срок действия до 30.12.2024г., ред. 2020 г.

- Мириманян, А. А. Промышленный опыт работы установок изомеризации пентан-гексановой фракции / А. А. Мириманян, А. Г. Вихман, А. А. Мкртычев // Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. – 2006. – № 4. – С. 22-31.

- Заботин Л.И. Химическая технология топлив и углеродных материалов. Ч. Химия и технология процессов глубокой переработки нефти: Учеб. пособие.– Самара: «СамГТУ»2010. -180 с.