Адсорбция диклофенака на углях, полученных из золы рисовой шелухи, в целях утилизации отходов промышленности и реализации дешевого сорбента 
для очищения сточных вод

Куцова А.А., Харитонова Л.Д.

Абитуриент, сотрудник (научный руководитель)

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, кафедра физической химии, Москва, Россия

Е-mail: annakutsova@mail.ru, lidakharitonova@mail.ru

В работе рассмотрены вопросы получения эффективного сорбента для адсорбции диклофенака из воды. Исследование обусловлено необходимостью решения сразу двух экологических проблем: эффективной утилизации отходов промышленности и нахождения дешевого сорбента для очищения сточных вод. В рамках работы изучено адсорбционное равновесие с участием диклофенака на поверxности немодифицированного угля из ЗРШ (С) и двух образцов азотированныx углей – С_600_6h и C_UR при температуре 25 оС.

1. Из золы рисовой шелухи получен уголь и различными методами проведено его аминирование с использованием мочевины. Удалось получить образец, содержащий 3,1 % азота.

2. Изучена адсорбция диклофенака из водного раствора на трех типах полученных углей. Установлена высокая адсорбционная ёмкость полученных аминированных углей при адсорбции диклофенака из водных растворов.

3. Показано, что допирование угля азотом приводит к увеличению максимальной адсорбционной ёмкости по отношению к диклофенаку в водной среде, что может быть связано с увеличением основности поверхности угля.

Проведенное исследование показало результативность получения эффективного сорбента в виде аминированных углей для адсорбции диклофенака из воды.

Литература

1. Веденяпина М.Д., Борисова Д.А., Симакова А.П., Прошина Л.П., Веденяпин А.А. Адсорбция диклофенака натрия из водных растворов на расширенном графите//Химия твердого топлива. 2013. № 1. С. 60-64.

2. Власов А.В., Вергун А.П. Применение сорбционных и мембранных методов в процессах водоочистки от диклофенака//Известия Томского политехнического университета. 2007. Т. 310. № 1. С. 134-137.

3. Коробочкин В.В. и др. Получение активированного угля пиролизом рисовой шелухи Вьетнама//Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2017. Т. 328. № 5. С. 6-15.

4. Страчунский Л.С., Козлов С.Н. Нестероидные противовоспалительные средства. Методическое пособие. 1998. 98 с.

5. Тху Аунг Си и др. Исследование пористой структуры активного угля из рисовой шелухи//Сорбционные и хроматографические процессы. 2017. Т. 17. № 1. С. 102-109.

6. Ighalo J.O., Adeniyi A.G. Mitigation of Diclofenac Pollution in Aqueous Media by Adsorption//ChemBioEng Reviews. 2020. Vol. 7, № 2. P. 50-64.

7. Henze M.,van Loosdrecht M. Biological Wastewater Treatment. IWAPublishing, 2008.528 p.