Трековый нитроцеллюлозный мониторинг излучений высокой энергии

Шмидт В.С.1, Шмидт Е.В.2

Студент1, сотрудник2, к.ф.-м.н.

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет, Институт полимеров, Казань, Россия

2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет», Казань, Россия

1victoriashmidt0886@gmail.com

2ev-shmidt@mail.ru

Трековые детекторы частиц – детекторы заряженных частиц и ядерных фрагментов, регистрация которых основывается на анализе наблюдаемых на полимерной нитроцеллюлозной плёнке после химической обработки следов (треков), повторяющих траекторию частицы или фрагмента [1-8]. В качестве полимерной основы большое распространение получила специально подготовленная нитроцеллюлоза с массовой долей азота 10,5- 12,2%, высокой химической чистоты и минимальном содержанием микропримесей металлов  (Fe, Ni, Co, Cu) до 0,0001 % при вязкости стандартных растворов 400 мПа.с.

В связи с этим большую перспективу открывает технология изготовления нитратов целлюлозы на основе синтетической бактериальной целлюлозы, отличающейся высокой химической чистотой, молекулярно-структурной однородностью,  улучшенными сорбционными свойствами, высокой степенью кристалличности и полимеризации.

Способ получения бактериальной целлюлозы по патенту RU 2 597 291 C1 ИПХЭТ СО РАН  предусматривает культивирование продуцента на питательной среде с последующим отделением бактериальной целлюлозы от культуральной жидкости, обработку бактериальной целлюлозы щелочью, кислотой, промывку, сушку и использование продуцента в виде симбиотической культуры Medusomyces gisevii, которую культивируют на жидкой питательной среде ферментативного гидролизата мискантуса.

Молекулы бактериальной целлюлозы имеют структурные элементы наноуровневого размера с толщиной волокна 60-80 нм, что выгодно отличается от  традиционной растительной целлюлозы.

Рисунок 1 – Волокна бактериальной (а, б) и растительной (в, г) целлюлозы (Thompson, Hamilton, 2001)

Рисунок 2-. Изображения, полученные с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), для BNC (a, b) и BNCN на основе нанонитроцеллюлозы BNCN (c, d) при увеличении 3000 и 10 000 соответственно (Bacterial Nanocellulose Nitrates mdpi-res.com›)

ЛИТЕРАТУРА

1. Маренный А.М. Диэлектрические трековые детекторы в радиационно-физическом и радиобиологическом эксперименте. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 174 с.

## 2. RU2769336C1 - Способ получения нитроцеллюлозного...

yandex.ru›patents/doc/RU2769336C1_20220330 Изобретение относится к области детектирования ядерных излучений с помощью твердотельных трековых детекторов (ТТД), конкретно - представляет собой способ получения нитроцеллюлозного ТТД альфа-частиц.

3.Трековые детекторы частиц [Электронный ресурс] – URL: https://online.mephi.ru/courses/physics/atomic_physics/data/glossary/descriptions/t e/22.html (дата обращения 07.02.2022)

## 4. Recording Radiographic Images on Nitrocellulose Film...

orbit.dtu.dk›en/publications/recording-…

5. E.L.Matukhin, N.K.Vasildigsjev, A.P.Shidaev Radiative-ecological estimation of power sources and fuel systems //Proceedings of the 2-nd internahional symposium on energy, environment & economics.(7-10 September 1998, Kazan,) V.22.P.433-  p.242-243.

6. Кузаев А.И. Влияние молекулярно-массового распределения на регистрационные параметры нитрацеллюлозного детектора / А. И. Кузаев, А. Г. Салина. — Препр. — пос. Черноголовка (Моск. обл.) : ОИХФ, 1989. — 19.

7. Кузаев А.И. Защитные полимерные пленки на основе нитрата целлюлозы,используемые в микроэлектронике / А. И. Кузаев, А. Г. Салина- Журнал прикладной химии.1998. Т.71 ,N 3.-С.495-498.

8. Яруллин Р.Н., Матухин Е.Л., Якушев Х.А. Использование целлюлозы и ее эфиров в технологии изготовления материалов для электронной аппаратуры // Создание и использование новых перспективных материалов для радиоэ лектронной аппаратуры и приборов: материалы научно-технической конференции (г. Москва, 12–13 апреля 2000 г.). М.: Гос. унитар. предприятие «Всерос. науч.-исслед. ин-т межотраслевой информ. – федер. информ.-аналит. центр оборон. пром-сти» (ГУП «ВИМИ»), 2000. С. 32.

9. Свиньин М.П., Матухин Е.Л.,Альбертинский Б.И. Радиационно-химическая деструкция целлюлозы с использованием ускорителей электронов серии "Аврора." Сб.Тезисы докладов Пятого Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград, 22-24 октября 1985 г.), серия Cовещания по применению ускорителей, место издания ЦНИИатоминформ, Москва,  с. 54-55.

10.Матухин Е.Л., Нусинович Д.С., Гарифхзянов Г.Г. Радиационно-технологическая установка с ускорителем электронов ЭЛВ-3 для обработки целлюлозного полотна. Сб.Тезисы докладов Пятого Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград, 22-24 октября 1985 г.), серия Cовещания по применению ускорителей, место издания ЦНИИатоминформ, Москва,  с. 56-58.

11. Корчагина А.А. К вопросу нитрования бактериальной целлюлозы // Фундаментальные исследования. – 2017. – № 9-1. – С. 59-63.