Исследование газосенсорных свойств углеродных плёнок

на пары ацетона

Романова А.В.1,2, Смирнов А.В.1,2, Тюнтеров Е.С.1,2, Кокшина А.В. 1,2

студентка, инженер, аспирант, старший преподаватель

1Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, ФПМФиИТ,
2Ассоциация молодых физиков Чувашии

Чебоксары, Россия
E–mail: anastasia_romanova24@mail.ru

В последние годы клинические исследования показали, что концентрация ацетона в выдыхаемом воздухе может служить характерным маркером диабета. Материалы на основе металл-оксид-полупроводников (МОП) широко используются в датчиках ацетона из-за их низкой стоимости, высокой чувствительности, быстрого отклика/восстановления и простоты интеграции.

По оценкам Международной диабетической федерации, в 2021 году 536,6 миллиона человек во всём мире страдали от диабета, а к 2045 году эта цифра достигнет 783,2 миллиона. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, смертность от диабета удвоится к 2030 году, и для контроля уровня смертности предлагается тщательно отслеживать и диагностировать диабет.

Среднее количество ацетона, обнаруживаемое в выдыхаемом воздухе здоровых людей, составляет менее 1 ppm (0,3–0,9 ppm), но у пациентов с диабетом 1-го и 2-го типа оно увеличивается до 2,2 и 1,7 ppm соответственно. Таким образом, способность определять концентрацию ацетона на уровне ниже 1 ppm или даже на уровне 1 части на миллиард имеет решающее значение для раннего выявления диабета.

Было проведено исследование газосенсорных свойств металлоксид-углеродных плёнок на пары ацетона, измерение зависимости электрического сопротивления R от времени в присутствии паров ацетона и в его отсутствие.

Время отклика R определялось как время, необходимое для достижения 90% максимального уровня сигнала. Время восстановления определялось как время необходимое для возврата к 10% от начального значения. Чувствительность сенсорной структуры определялась с помощью уравнения (1), где R0 – начальное значение сопротивления, R – текущее значение сопротивления.

S =                                                      (1)

Измерение газочувствительных свойств проводилось на специальном стенде. Закрытый объем с образцом и выводами электродов к подключенному цифровому программируемому мультиметру Keythley.

INCLUDEPICTURE "../Downloads/графен%20Русграфен%20на%20ацетон%20капля%20из%20инсулинового%20шприца%2040-125%20сек%20макс%20отклик,%201100%20сек%20без%20восстан..png" \* MERGEFORMAT

Рис. 1. Динамика изменения сопротивления пленок графена

при воздействии паров молекул ацетона в концентрации 0,7 ppm

На рисунке 1 представлен отклик графеновой пленки на 0,7 ppm.

Расчет концентрации проводился по соотношению (2):

=      (2)

где -объем концентрации вещества в камере, - объем вещества в жидкой фазе, - плотность вещества в жидкой фазе, R - универсальная газовая постоянная, T - температура лабораторного воздуха в камере, M - молярная масса,  - объем камеры, P - атмосферное давление.

По многочисленным исследованиям критические концентрации для ацетона в отношении наличия сахарного диабета 2 степени является пороговое значение ~ 1.8 ppm (ниже значения – отсутствие заболевания, выше – концентрации, указывающие на заболевание). Таким образом полученная чувствительность на ~ 700 ppb является хорошим результатом.

Механизм газочувсвтительности на пары ацетона для разрабатываемого графенового сенсора задается электрохимической реакцией на поверхности по формуле (3):

(3)

Таким образом, хемоадсорбированные ионы кислорода O-, находящиеся на поверхности полупроводниковых пленок оксидов – NiO, NiO/ОУНТ (p-тип проводимости) при адсорбции молекул ацетона, приводят к электрохимической реакции (3) с выделением электронов в матрицу полупроводниковых пленок и последующей рекомбинации p+ и e-, что приводит к понижению проводимости пленок, что эквивалентно к повышению электрического сопротивления (что соответственно наблюдается в экспериментах).

Возможность разработки сенсоров паров ацетона, работающих при комнатных температурах и имеющих ультранизкий порог чувствительности (на уровне 1 ppm) является важной задачей для медицинского скрининга сахарного диабета.

Литература

1. Yujie Li, Min Zhang, Haiming Zhang. Acetone sensors for non-invasive diagnosis of diabetes based on metal–oxide–semiconductor materials.  Chin. Phys. B, Vol. 29, No. 9 (2020) 090702.

2. Monu Gupta, ArpitVerma, Priyanka Chaudhary, B. C. Yadav. MXene and their integrated composite-based acetone sensors for monitoring of diabetes. Mater. Adv., 2023, 4, 3989-4010.

3. Mahendra R. Jadhav, P.R. Wankhede, Satyam Srivastava, Hari N. Bhargaw, Samarth Singh. Breath-based biosensors and system development for noninvasive detection of diabetes: A review. ScienceDirect, Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews Volume 18, Issue 1, January 2024, 102931.