Гольмиевый лазер с внутрирезонаторным продольным и угловым сканированием насыщающихся поглотителей

Лобанов А.И.1а,2б, Филатова С.А.1а, Камынин В.А.1а, Образцова Е.Д. 1а, Цветков В.Б.1а

a сотрудник, б студент

1 Институт общей физики имени А.М. Прохорова Российской академии наук, Россия

2 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Россия

*E-mail: l0banov.a.i@yandex.ru

Использование насыщающихся поглотителей в качестве нелинейных затворов широко распространено для реализации режимов синхронизации мод или модуляции добротности[1–3]. Одним из самых распространенных методов для определения нелинейных параметров насыщающихся поглотителей является Z сканирование[4]. Z сканирование имеет различные модификации, но в настоящее время внутрирезонаторное сканирование насыщающихся поглотителей плохо изучено[5].

В данной работе мы реализовали гольмиевый волоконный лазер с внутрирезонаторным трактом продольного и углового сканирования, работающий в режиме синхронизации мод. Блок-схема установки изображена на рисунке 1. В качестве активной среды использовалось 2 м гольмиевого волокна, которое накачивалось иттерибиевым непрерывным волоконным лазером на длине волны 1130нм. В кольцевой резонатор был внедрен воздушный тракт, представляющий из себя систему из 2 коллиматоров и 2 конфокальных линз. В центральную часть перетяжки воздушного тракта помещались образцы насыщающегося поглотителя: случайно ориентированные одностенные углеродные нанотрубки (ОУНТ) и ОУНТ, выстроенные вдоль одного из направлений в плоскости нанесения. В каждом положении образцов ОУНТ были зафиксированы следующие выходные параметры: спектр оптического излучения, средняя выходная мощность, характеристика самозапуска системы.

Рисунок 1. Принципиальная схема экспериментальной установки.

а)

б)

Рисунок 2. Спектры импульсного излучения в 3х точках положения Z образцов ОУНТ: (а) – образец случайно ориентированных ОУНТ в резонаторе, (б) – образец выстроенных ОУНТ в резонаторе.

На рисунке 2 показана зависимость спектра выходного излучения от смещения образца ОУНТ относительно перетяжки в резонаторе. При использовании в резонаторе образца со случайно ориентированными ОУНТ был получен набор режимов, слабо отличающихся друг от друга, со средней мощностью излучения около 7 мВт, центральной длиной волны ~2075 нм и незначительной перестройкой центральной длины волны генерации. В случае образца с выстроенными ОУНТ средняя мощность излучения варьировалась от 7 до 7,5 мВт, центральная длина волны в области оптической перетяжки составляла ~2038 нм, а диапазон перестройки достигал ~2 нм. В обоих случаях частота следования импульсов была ~20,7 МГц. Для резонатора с образцом выстроенных ОУНТ минимальная продолжительность переходного процесса при установлении непрерывной синхронизации мод составила 25 мкс.

В результате мы апробировали методику внутрирезонаторного Z сканирования. В эксперименте получен набор режимов синхронизации мод в зависимости от различных положений образца ОУНТ относительно оптической перетяжки пучка в воздушном тракте. В будущем мы планируем провести подобный эксперимент гольмиевой волоконной системой с сохранением поляризации

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-72-10120.

Литература

1.	Mao D. et al. Passively Q-Switched and Mode-Locked Fiber Laser Based on an ReS2 Saturable Absorber // IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. Vol. 24, № 3.

2.	Xie G.Q. et al. Graphene saturable absorber for Q-switching and mode locking at 2 μm wavelength [Invited] // Opt. Mater. Express. 2012. Vol. 2, № 6. P. 878.

3.	Filatova S.A. et al. Hybrid mode locking of an all-fiber holmium laser // J. Opt. Soc. Am. B. 2018. Vol. 35, № 12. P. 3122.

4.	Sheik-Bahae M. et al. Sensitive measurement of optical nonlinearities using a single beam // IEEE J. Quantum Electron. 1990. Vol. 26, № 4. P. 760–769.

5.	Ajami A. et al. Z-scan technique: a review from conventional Z-scan to white light Z-scan // Applied Physics B: Lasers and Optics. Springer Berlin Heidelberg, 2024. Vol. 130, № 8. 1–41 p.