Спектрально-люминесцентные характеристики тетрагональных твердых растворов ZrO2-Eu2O3 с включениями моноклинной фазы

Букарев С.А.2, Ломонова Е.Е.1, Рябочкинa П.А.2

Аспирант, 4 год обучения

1Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия

2МГУ им. Н.П. Огарёва, Саранс, Россия

E-mail: bukarevsa@yandex.ru

Кристаллы, легированные ионами европия, характеризуются  люминесценцией в видимом диапазоне и часто применяются в качестве кристаллических люминофоров. Люминесценция в видимой области спектра обусловлена переходом 5D0→7F1 ионов Eu3+ и межконфигурационным d→f переходом  ионов Eu2+.

В настоящей работе представлены результаты исследования спектрально-люминесцентных характеристик твёрдых растворов диоксида циркония состава 96мол.%ZrO2 – 4мол.%Eu2O3.

Выявлено, что в спектрах люминесценции образцов, вырезанных перпендикулярно оси роста кристаллов 96мол.%ZrO2 – 4мол.%Eu2O3 (образец 1) присутствуют полосы люминесценции, обусловленные оптическими переходами 5D0→7F1 и 5D0→7F2 ионов Eu3+, характерные для тетрагональной фазы. В то же время в спектрах люминесценции, зарегистрированных с образцов, вырезанных вдоль оси роста (образец 2), присутствуют полосы люминесценции для данных переходов, характерные как для тетрагональной, так и для моноклинной фаз (рисунок 1).

Рисунок 1 – Спектры люминесценции образцов 96мол.%ZrO2 – 4мол.%Eu2O3

а) с тетрагональной фазой, б) с тетрагональной и моноклинной фазами

Также в кристаллах 96мол.%ZrO2 – 4мол.%Eu2O3 при возбуждении люминесценции излучением с длинами волн 260 и 351 нм были зарегистрированы широкие полосы люминесценции в спектральном диапазоне 350-560 нм, обусловленные дефектами, связанными с кислородными вакансиями и ионами Eu2+.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской федерации (код научной темы FZRS-2025-0001) в рамках государственного задания ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва».