Исследование люминесцентных свойств неорганических перовскитных наночастиц CsPb1-xMnxCl3

Рубцова Е.Д., Фролов И.А.

аспиранты

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: rubtsova-liza98@yandex.ru

Металлогалогенидные перовскиты характеризуются рядом уникальных свойств, которые делают их перспективными материалами для множества практических применений. В литературе основной фокус обращен на использование этих материалов в качестве основы для создания высокоэффективных солнечных батарей [1]. При этом высокий коэффициент поглощения света, высокий квантовый выход при низких температурах и быстрое затухание люминесценции вызывает интерес и к люминесцентным применениям этих материалов (LED и сцинтилляторы) [2].

В этом контексте особое внимание в данный момент обращено к нанокристаллам металлогалогенидных перовскитов CsPbX3 (X = Cl, Br, I) [3]. В отличие от монокристаллов перовскитов наночастицы характеризуются высоким выходом люминесценции при комнатной температуре из-за более слабого температурного тушения люминесценции. А методы их синтеза позволяют регулировать ширину запрещенной зоны, варьируя состав соединения. Все это наделяет наночастицы металлогалогенидных перовскитов значительным потенциалом для использования в светоизлучающих диодах (LED) и подсветке дисплеев.

В данной работе было проведено исследование люминесцентных свойств тонких пленок, сформированных из наночастиц металлогалогенидных перовскитов смешанного состава CsPb1-xMnxCl3. Были измерены спектры поглощения, спектры люминесценции и возбуждения люминесценции, а также кинетика люминесценции. В спектре люминесценции исследованных образцов наблюдаются две полосы: одна в синей области вблизи края поглощения, которую связывают с экситонной рекомбинацией CsPbCl3, вторая — в красной области, соответствующая свечению Mn2+. Экситонная полоса характеризуется наносекундной кинетикой, тогда как красная полоса люминесценции соответствует временам затухания порядка мс.

Было проанализировано влияние соотношения Pb:Mn на свойства наночастиц перовскитов, оценено изменение люминесцентных свойств наночастиц CsPb1-xMnxCl3 с температурой.

Литература

- Kim J.Y. et al. High-Efficiency Perovskite Solar Cells // Chem. Rev. American Chemical Society, 2020. Vol. 120, № 15. P. 7867–7918.

- Birowosuto M.D. et al. X-ray Scintillation in Lead Halide Perovskite Crystals: 1 // Sci Rep. Nature Publishing Group, 2016. Vol. 6, № 1. P. 37254.

- Protesescu L. et al. Nanocrystals of Cesium Lead Halide Perovskites (CsPbX3, X = Cl, Br, and I): Novel Optoelectronic Materials Showing Bright Emission with Wide Color Gamut // Nano Lett. American Chemical Society, 2015. Vol. 15, № 6. P. 3692–3696.