Универсальная оптическая система температурного контроля параметров лазерного излучения при закалке стали с использованием тепловизора

Гайна А. А.

Студент

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт компьютерных наук и кибербезопасности, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: ganja.aa@edu.spbstu.ru

Системы контроля температуры поверхности играют важную роль в процессе лазерной закалки стали [1], обеспечивая высокоточное измерение и управление температурными параметрами для достижения оптимальных механических свойств. Они позволяют оптимизировать параметры лазерной обработки, предотвращая перегрев и дефекты на поверхности стали. Для контроля температуры был выбран тепловизор с погрешностью менее 3%, обеспечивающий бесконтактные измерения и визуализацию распределения температуры в реальном времени.

Оптимизация процесса лазерной закалки требует множества экспериментов, которые можно сократить, используя математические модели, основанные на методе конечных элементов. В данной работе была создана модель лазерной закалки в COMSOL Multiphysics [2] с использованием модуля Heat Transfer, позволяющая прогнозировать толщину упрочненного слоя с учетом различных факторов среды и параметров лазерного излучения.

В эксперименте параметры лазерного излучения контролировались с помощью тепловизора, измеряющего тепловое излучение нагретого образца и отображающего его в виде температурного поля. Изменение параметров лазера позволяет контролировать твердость поверхности и глубину упрочнения, что важно для закалки деталей и больших поверхностей.

Поддержание стабильной температуры закалки обеспечивает однородность структуры поверхности стали, предотвращая оплавление и микродефекты, повышая износостойкость и препятствуя коррозии. Идеальная структура после закалки и отпуска должна быть однородной и без зон плавления.

Универсальная система контроля температуры для лазерной закалки может значительно повысить качество и эффективность обработки стали. Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку автоматизированной системы управления для корректировки лазерного излучения и оперативного предотвращения дефектов.

Литература

- Васильев И. С., Глушков И. И. Лазерная закалка //Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. ВГ Шухова. – 2018. – С. 1297-1301.

- Воронов В. Д. И др. Моделирование процесса лазерного термоупрочнения //Лазерные, плазменные исследования и технологии ЛАПЛАЗ-2021. – 2021. – С. 167-169.

- Soriano C. et al. Effect of laser surface hardening on the microstructure, hardness and residual stresses of austempered ductile iron grades //Applied Surface Science. – 2011. – Т. 257. – №. 16. – С. 7101-7106.