ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ MgB2 С ДОБАВЛЕНИЕМ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

К.К. Дихтиевская1, В.В. Анищенко2

1 аспирант, младший научный сотрудник

АО «ВНИИНМ», НИТУ МИСИС, кафедра физического материаловедения, Москва, Россия

2 студент,

АО «ВНИИНМ», НИТУ МИСИС, кафедра физического материаловедения, Москва, Россия

E-mail: dikhtievskaya.k@gmail.com

Исследование поведения сверхпроводящего соединения MgB2 в магнитных полях выше 2 Тл, особенно в контексте деградации его токонесущих свойств [1], вызывает интерес как с точки зрения механизма данного явления, так и с технологической стороны, поскольку улучшение токонесущих характеристик может расширить область применения устройств на основе этих сверхпроводников.

В данной работе проводилось исследование сверхпроводящего соединения MgB2 как в чистом виде, так и с легирующими добавками на основе Dy2O3 и углеродных одностенных нанотрубок. Эксперименты проводились на установке PPMS-9 в режиме постоянного тока при магнитных полях от 0 до 9 Тл и в температурном диапазоне от 0 до 50 К. Образцы представляли собой порошок с размером частиц менее 45 мкм. В качестве исходных прекурсоров использовались высокочистый порошок магния, нанодисперсный порошок аморфного бора и нанодисперсные легирующие добавки. Синтез соединения осуществлялся при различных температурах. В результате исследования были построены петли магнитного гистерезиса для чистого и легированного оксидом диспрозия MgB2 при температурах от 4,2 до 30 К. Низкие значения DМ указывают на то, что силы пиннинга флюксоидов уменьшаются с повышением температуры и увеличением магнитного поля. Сравнение чистого и легированного соединения продемонстрировало, что добавление легирующего элемента способствует увеличению значений DМ. Температура перехода в сверхпроводящее состояние определялась по зависимости магнитной восприимчивости от температуры. Образец с легирующей добавкой показал наивысшую температуру перехода, равную 36 К.

Полученные свойства определяют характеристики будущего сверхпроводника на основе MgB2.

Литература

1. Michael Tomsic, Matthew Rindfleisch, Jinji Yue, Kevin McFadden, David Doll, John Phillips, Mike D. Sumption, Mohit Bhatia, Scot Bohnenstiehl, E.W. Collings.  Development of magnesium diboride (MgB2) wires and magnets using in situ strand fabrication method// Physica C: Superconductivity. – 2007. - Volume 456, Issues 1–2.

2. H.L. Xu, Y. Feng, Z. Xu, G. Yan, C.S. Li, E. Mossang, A. Sulpice. Effects of TiB2 doping on the critical current density of MgB2 wires// Physica C: Superconductivity. – 2006. – v. 443, Issues 1–2 – p. 5-8