УДК 538.945

# Разработка индукционной методики измерения магнитной восприимчивости под давлением для исследования сверхпроводящих материалов

И.Т. Гарифханов1,2

1Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

2Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им.В.Л. Гинзбурга, ФИАН

Одним из важных источников информации о свойствах квантовых и сверхпроводящих материалов является их отклик на приложение высокого давления. Особенностью техники высоких давлений является существенная ограниченность доступного объема экспериментальной ячейки, что диктует необходимость использования образцов малых размеров. Это, в свою очередь, затрудняет подвод электрических контактов к образцу. Также проведение контактных измерений затруднено для образцов с плохим качеством поверхности или химически деградирующих в воздушной атмосфере.

В такой ситуации более подходящей оказывается техника бесконтактных радиочастотных измерений. Одним из вариантов данной техники является регистрация смещения частоты резонансного LC-генератора [1]. При этом исследуемый образец размещается внутри катушки, связанной с резонансным LC-контуром генератора индуктивным образом. Изменение проводимости или магнитной восприимчивости образца меняет индуктивность измерительной катушки, что регистрируется по смещению резонансной частоты генератора. Учитывая высокую точность инструментов для измерения частоты, в подобных экспериментах удается зарегистрировать достаточно малые изменения индуктивности [2,3]. Общая измерительная схема, разработанная для проведения бесконтактных измерений, представлена на рис.1. Детектируемый сдвиг частоты связан с изменением индуктивности следующим образом:

∆ff=−∆Leff2Leff

Leff=L11−M2L1L2+LS+Lcoax,

где M – коэффициент взаимной индукции катушек L1 и L2, LS и Lcoax – индуктивности измерительной катушки и соединительных коаксиальных проводов [2].

Рис. 1. Принципиальная схема измерительной установки

В случае сверхпроводников изменение индуктивности обусловлено зависимостью глубины проникновения магнитного поля от температуры и приложенного внешнего магнитного поля [3]. В данной работе представлены результаты оптимизации параметров работы радиочастотного генератора, пригодного для проведения измерений магнитной восприимчивости сверхпроводящих образцов малого размера, размещенных в камере высокого давления.

Литература

- M. M. Altarawneh, High Frequency Probes of Superconductivity and Magnetism in Anisotropic Materials in Very High Magnetic Field, Ph.D. thesis, The Florida State University (2009)

- Ghannadzadeh, S., et al. "Measurement of magnetic susceptibility in pulsed magnetic fields using a proximity detector oscillator." Review of scientific instruments 82.11 (2011)

- Nihongi, Katsuki, et al. "Piston-cylinder cell made of Ni–Cr–Al alloy for magnetic susceptibility measurements under high pressures in pulsed high magnetic fields." Review of Scientific Instruments 94.11 (2023)