Сравнение сверхпроводящих свойств NaFe1-xCoxAs с x = 0.021 и x = 0.045 с помощью SnS-андреевской спектроскопии

Ильина А.Д.1,2, Кузьмичев С.А.3,1, Никитченков И.А.3,1,

студент вк. м.н.с., с.н.с. канд. физ. -мат. наук., студент м.н.с.

Морозов И.В.3, Шилов А.И.1, Рахманов Е.О.3,1, Кузьмичева Т.Е.1

профессор д-р хим. наук , м.н.с., студент, с.н.с. канд. физ. -мат. наук.

1 Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

2 Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия

3 МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

anastasiailina2802@gmail.com

Слоистое соединение NaFe1-xCoxAs относят к группе 111 железосодержащих сверхпроводящих (СП) пниктидов. Образец остаётся магнитным при слабом электронном допировании, температуры магнитного и структурного перехода в стехиометрическом составе Tm  43 K и Ts  55 K соответственно. Переход в СП состояние на фазовой диаграмме достигается при максимальной критической температуры Тс  22 К, x  0.03 [6]. Такие двойственные свойства объясняются наличием естественного фазового расслоения в объёмном кристалле: СП и магнитная фазы разделены в реальном пространстве.  Исследование образцов осложняется быстрой деградацией в присутствии даже следовых количеств кислорода и паров воды, поэтому эксперимент требуется проводить в защитной атмосфере. На поверхности Ферми по результатам ARPES [3] присутствует дырочный цилиндр около Г-точки зоны Бриллюэна и вложенные электронные цилиндры около М-точки, каждая зона вносит вклад в сверхпроводимость ниже Tc.

Целью нашей работы было определение величин СП щелей и их температурных зависимостей в NaFe1-xCoxAs методами спектроскопии эффекта некогерентных многократных андреевских отражений (МАО), а также исследование температурного поведения повышенной андреевской проводимости при нулевом напряжении смещения GZBCA(T).

В исследованных монокристаллах номинального состава NaFe0.979Co0.021As, выращенных методом кристаллизации из раствора в расплаве из собственных компонентов (“self- flux”), при Т = 4.2 К создавались контакты на микротрещине (техника «break-junction» [1]) типа сверхпроводник-нормальный металл-сверхпроводник (SnS). Нами были проведены измерения вольтамперных характеристик (ВАХ) и спектров динамической проводимости (ДП) андреевских баллистических контактов на основе железосодержащего арсенида с СП фазой Na(Fe,Co)As с критической температурой перехода Tconset  ≈ 21.5 K. При анализе ВАХ при гелиевой температуре T = 4.2 K обнаружены такие признаки реализации эффекта МАО, в соответствии с теоретическими моделями [4,5], как: повышенная проводимость при eV = 0, избыточный андреевский ток во всем диапазоне напряжений смещения, а также наличие субгармонической структуры (СГС) на значениях eVn(0) = 2∆(0)/n, где n – натуральное число (на спектрах ДП наблюдаются острые минимумы); отсутствие сверхтоковой ветви на напряжении eV = 0 говорит о том, что режим некогерентный. В результате для обоих составов обнаружена изотропность малой СП-щели с характеристическим отношением 2∆S(0)/kBTc ≈ 1.2 – 2.0 мэВ и анизотропия большей СП-щели с наименьшим и наибольшим значением энергии связи куперовских пар в данных зонах c соответствующими характеристическими отношениями:  2∆Lin(0) /kBTc ≈ 3.4 – 4.4, 2∆Lout(0) /kBTc ≈ 5.7 – 6.3 (Co 2.1% [6]); 2∆Lin(0) /kBTc ≈ 3.7 – 4.4, 2∆Lout(0) /kBTc ≈ 5.6 – 6.2 (Co 4.5% [7]). Из собранной статистики можно сделать вывод о том, что электронное допирование немного понижает анизотропию ∆L для соединений с близкими Tc. Экспериментальные температурные зависимости ∆Lin,out(T) и ∆S(T), представленные на рис. 1., типичны для случая умеренного межзонного взаимодействия в k-пространстве, хорошо согласуются с результатами расчёта в рамках двухщелевой модели Москаленко и Сула [8,9].

Чтобы обосновать наблюдение именно МАО построили температурные зависимости GZBCA(T) для разных контактов. В качестве S(T) взяли экспериментальные положения минимумов СГС на температурных спектрах ДП в зависимости от температуры, в качестве L(T) для случая анизотропной СП щели – как среднее между ∆Lin (T) и ∆Lout(T).

Рис. 1. Температурные зависимости СП-параметров порядка в Na(Fe,Co)As недодопированного (слева) и передопированного состава (справа). Сплошные линии — аппроксимация в рамках многозонной БКШ-образной модели на основе уравнений Москаленко и Сула [8,9]. На вставках приведены зависимости предположительной анизотропии большей СП-щели AL= 100%∙[1-∆Lin/∆Lout] от температуры.

Литература

- Кузьмичев С.А., Кузьмичева Т.Е. Техника “break-junction” применительно к слоистым сверхпроводникам // Физика низких температур, 2016, т. 42, № 11, c. 1284–1310.

- T. P. Devereaux, P. Fulde, Multiple Andreev scattering in superconductor–normal metal–superconductor junctions as a test for anisotropic electron pairing// Phys. Rev. B 1993, 47, 14638(R).

### Q. Q. Ge, Z. R. Ye, M. Xu, Y. Zhang, J. Jiang, B. P. Xie, Y. Song, C. L. Zhang, P. Dai, and D. L. Feng Anisotropic but Nodeless Superconducting Gap in the Presence of Spin-Density Wave in Iron-Pnictide Superconductor NaFe1−xCoxAs // Phys. Rev. X 2013 3, P. 011020.

- U. Gunsenheimer, A.D. Zaikin, Ballistic charge transport in superconducting weak links // Phys. Rev. B 1994. Vol. 50 P. 6317.

- R. Kuemmel Andreev scattering of quasiparticle wave packets and current-voltage characteristics of superconducting metallic weak links // Phys. Rev. B 1990. Vol. 42 P. 3992.

- Morgun L, Kuzmichev S, Morozov I, Degtyarenko A, Sadakov A, Shilov A, Zhuvagin I, Rakhmanov Y, Kuzmicheva T. // Upper Critical Field and Tunneling Spectroscopy of Underdoped Na(Fe,Co)As Single Crystals. Materials, 2023, 16(19), 6421.

- S. Kuzmichev, A. Muratov, S. Gavrilkin, I. Morozov, A. Shilov, Y. Rakhmanov, A. Shilov, Y. Rakhmanov, A. Degtyarinko, T. Kuzmicheva // Superconducting gap structure of slightly overdoped NaFe0.955Co0.045As pnictides: joint SnS-Andreev spectroscopy and specific heat study// JETP Lett. 2024. Vol. 120. P. 125−132.

- Москаленко В. А. Теория сверхпроводников с перекрывающимися энергетическими полосами// УФН. 1974. T. 113. № 2. P. 340–343.

- Suhl H., Matthias B.T., Walker L.R. Bardeen-Cooper-Schrieffer Theory of Superconductivity in the Case of Overlapping Bands// Phys. Rev. Lett. 1959. Vol. 3. P. 552−554.