Фотоэлектронные свойства анодного оксида алюминия

Коршунов Е.В.1, Кытина Е.В. 2

1школьник, 2студент

1ГБОУ школа имени Маршала В.И.Чуйкова

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: egorkorsh123@list.ru

Пористый анодный оксид алюминия (ПАОА) представляет собой упорядоченные массивы пор и характеризуется развитой удельной поверхностью, открытой для взаимодействия с молекулами окружающей среды [1]. Актуальной проблемой в настоящее время является разработка оптической сенсорной платформы на основе ПАОА [1]. Поэтому важно изучить влияние параметров синтеза образцов на их фотоэлектронные свойства. В данной работе выполнено сравнительное исследование фотолюминесценции и природы парамагнитных центров (дефектов) в структуре ПАОА.

Спектры фотолюминесценции (ФЛ) детектировались на микрорамановском спектрометре Horiba Jobin Yvon HR800, настроенным на режим регистрации ФЛ. Дефекты изучались методом ЭПР в лаборатории спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) ЦКП Физического факультета МГУ (прибор Bruker ELEXSYS-E500-10/12). Образцы ПАОА были получены путем анодирования алюминиевой фольги в растворах на основе серной и селеновой кислот. Варьировались следующие параметры синтеза: концентрация кислоты, плотность тока, температура электролита.

Методом ЭПР во всех образцах, сформированных в серной кислоте, обнаружены кислородные вакансии (F+ центры). Кроме того, в таких образцах при температуре 25 0С обнаружены дефекты, образовавшие связи с поверхностью ПАОА и содержащие в своем составе фрагменты серной кислоты (Al-SO4). В образцах, синтезированных в селеновой кислоте, также обнаружены кислородные вакансии (F+ центры) и парамагнитные центры, в состав которых входят фрагменты селеновой кислоты, содержащие кислород в своем составе, и образовавшие связи с поверхностью ПАОА. Определены их концентрации, которые варьируются от 1016 г-1 до 1017 г-1, в зависимости от типа образца. Исходные пленки ПАОА не люминесцируют. Таким образом, в полученных нами образцах поры можно заполнить люминесцирующими аналитами, на ФЛ которых не будет влиять сама оксидная матрица. В качестве тестового аналита мы использовали краситель Родамин Б. Уменьшение интенсивности ФЛ красителя в несколько раз зарегистрировано в образцах с высокими концентрациями парамагнитных центров, в состав которых входят фрагменты кислот, используемых при синтезе. Данный эффект можно объяснить ростом вклада безызлучательной рекомбинации фотовозбужденных носителей заряда на указанных дефектах.

Полученные результаты могут быть использованы для разработки биосенсоров на основе ПАОА. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-19-00402, https://rscf.ru/project/24-19-00402/.

Литература

- Eessaa A.K., El-Shamy A.M. Review on fabrication, characterization, and applications of porous anodic aluminum oxide films with tunable pore sizes for emerging technologies // Microelectron. Eng. 2023. V. 279.  P. 112061.