Определение параметров доменной структуры соединений RFe11Ti

Гусева А.М., Сметанникова С.Д.

Студентка, 4 курса

Тверской государственный университет,

физико-технический факультет, Тверь, Россия

E-mail: Guseva.AM@tversu.ru

Изучение микромагнитных характеристик соединений, на основе которых могут быть получены новые магнитные материалы, имеет прикладное значение. Проектирование коэрцитивных материалов, например, требует информации не только о структуре материала, но о параметрах доменной структуры (ДС), для того чтобы оценить возможность формирования высококоэрцитивного состояния.

Соединения на основе RFe11Ti со структурой ThMn12 являются перспективными материалами для разработки постоянных магнитов [1]. В данной работе представлены результаты экспериментального исследования магнитной ДС на базисной плоскости монокристаллов RFe11Ti (R=Y, Gd, Ho, Er) методом магнитно-силовой микроскопии (МСМ). На рис.1 в качестве примера приведены МСМ-изображения ДС монокристаллов  GdFe11Ti и HoFe11Ti. При комнатной температуре соединения характеризуются магнитокристаллической анизотропией типа «ось легкого намагничивания» [1]. На основе данных магнитно-силовой микроскопии определены параметры дополнительных доменов на базисной плоскости образцов. С помощью метода Боденбергера–Хуберта  по данным магнитно-силовой микроскопии определены величины поверхностной плотности энергии доменных границ  для всех составов: YFe11Ti – 4,05 мДж/м2, GdFe11Ti – 5,93 мДж/м2, HoFe11Ti – 4,97 мДж/м2, ErFe11Ti – 2,98 мДж/м2. Методом подсчета кубов рассчитаны значения фрактальной размерности DL полей рассеяния доменной структуры на разной высоте от поверхности (0,1 – 9 мкм).

| GdFe11Ti | HoFe11Ti |
| --- | --- |

Рис.1. Изображения доменной структуры на базисной плоскости монокристаллов GdFe11Ti и HoFe11Ti, полученные методом магнитно-силовой микроскопии (SolverNext).

Исследования проведены в лабораториях электронной микроскопии и магнитных материалов Центра коллективного пользования Тверского государственного университета.

Литература

1. Hadjipanayis, G.C. ThMn12-type alloys for permanent magnets / G.C. Hadjipanayis, A.M. Gabay, A.M. Schönhöbel et al. // Engineering. – 2020. – V. 6. – I. 2. – P. 141-147. DOI: 10.1016/j.eng.2018.12.011.