Анализ структуры и фазового состава монокристаллического кремния при термомиграции Al

Е.Д. Астрединова1, А.А. Лутченко1, А.А.Скиданов2, Е.А.Царёва2, Е.С. Керсновский1, И.В. Польшин1, Я.А.Пешков1, К.А. Барков1

1-Воронежский государственный университет, физический факультет, Воронеж, Россия

2-АО «ВЗПП-Микрон», Воронеж, Россия

astredinova@phys.vsu.ru

В полупроводниковой технологии используют три основных метода легирования кристаллов: ионную имплантацию, диффузию и легирование в процессе выращивания кристаллов. Наиболее универсальным является метод диффузионного легирования. Легирование в процессе роста позволяет получать наиболее совершенные слои и приборные структуры. Метод термомиграции (ТМ) является одним из ростовых методов легирования. Однако в процессе термомиграции может происходить изменение фазового состава поверхностных слоёв кремниевой пластины, что будет оказывать влияние на её электрические свойства. Поэтому в данной работе проводятся исследования состояния  кремниевой поверхности после процесса термомиграции [1].

Исследуемые пластины Si толщиной 500 мкм были легированы алюминием   методом термомиграции в термической вакуумной установке.  Анализ кристаллической структуры образцов проводился методом рентгеновской дифракции на дифрактометре ДРОН-8. Анализ электронного строения поверхностных слоёв глубиной до 120 нм проводился методом ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии (УМРЭС) на уникальной научной установке РСМ-500.

По результатам рентгеновской дифракции, в пленках обнаружены отражения от кристаллографических плоскостей (2 0 0) и (4 0 0) кремния и (2 0 2) алюминия. При исследовании «стартовой» стороны Si пластины методом УМРЭС на различных глубинах было обнаружено, что рентгеновские спектры соответствуют кристаллическому кремнию, а сигналы от алюминия не детектируются. В то же время, при анализе «финишной» стороны Si пластины в поверхностных слоях на глубине 35 нм фиксируется наличие оксида алюминия, при этом кремний так же находится в кристаллическом состоянии. При увеличении глубины анализа до 60 нм содержание кремния уменьшается до 20%, а вместо этого обнаруживается метастабильная фаза Al3Si [2], содержание которой составляет около 80%. Алюминий в свою очередь при глубине анализа 60 нм и более находится в поликристаллическом состоянии, при этом сильного окисления не обнаружено. Дальнейшее увеличение глубины анализа до 120 нм обнаруживает увеличение содержания фазы Al3Si до 100%.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-79-10294.

- В.Н. Лозовский и др. // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники.2015. Т. 18, № 3. C.179—188.

- V.A. Terekhov et al. // Phys. Solid State.2018. V.60. P. 1021-1028.