Абляция наноструктур кремния в стримерном разряде.

Гайворонская Елизавета Игоревна, Гайворонская Мария Игоревна, Польшин Иван Васильевич

Студентки 4 курса бакалавриата, студент 1 курса магистратуры

Воронежский государственный университет,

Физический факультет, Воронеж, Россия

E–mail: arielizavetagai@gmail.com

Задача обработки материалов, а именно способы холодной электромеханической микроперфорации полупроводниковых материалов и диэлектриков с целью быстрого (1 с) промышленного или бытового получения массива микронных отверстий контролируемого одинакового диаметра от 5 до 50 мкм, равномерно распределенных по поверхности обрабатываемого материала, представляется актуальной научно-исследовательской задачей [1].

В настоящей работе описана возможность перфорации пластин кремния в стримерном разряде. Под стримером понимают ярко светящийся нитевидный разряд, возникающий в твердом теле при неполном пробое. Первичный стример (головка, летящая впереди) имеет среднюю энергию электронов 10 эВ а вторичный – то что за этим тянется с отставанием (1-2) эВ. При напряжении ниже 19 кВ стримеры ветвятся, а при более высоком – перестают ветвиться и начинают разгоняться [2].

Описание метода. Между двумя электродами (плоским и иглообразным) помещается образец кремния, подаются импульсы высокого переменного синусоидального напряжения 50 кВ, с продолжительностью импульсов 20 мкс. Между электродами возникает массив стримерных разрядов, перфорирующих пластинку кремния.

Материалы. Пластинки монокристаллического кремний: тип 60 КЭФ 4,5 (III) – 500.

Под воздействием стримерного разряда мы наблюдаем эффект абляции, фиксируем хлопья кремния способные к самоорганизации и взаимодействию между собой. Можно рассматривать данный механизм как потенциальный способ без масочной литографии.

Литература

- Патент № 2832998. Способ холодной электромеханической Микроперфорации листа бумаги в Стримерном разряде : № 2023125637 : заявл. 05.10.2023 : опубл. 13.01.2025 / Жукалин Д. А., Долгих И. И., Битюцкая Л. А. – 14 с.

- Ono, R. and Oda, T. (2003) Formation and Structure of Primary and Secondary Streamers in Positive Pulsed Corona Discharge—Effect of Oxygen Concentration and Applied Voltage. Journal of Physics D: Applied Physics, 36, 1952-1958. https://doi.org/10.1088/0022-3727/36/16/306