Нелинейные оптические свойства тонких пленок селенида галлия

Самсонов М.А.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: maxson2708@mail.ru

Выдающиеся электронные характеристики графена вдохновили ученых на поиск новых двумерных слоистых материалов с подобными уникальными свойствами. В последние годы особый интерес представляют монохалькогениды постпереходных металлов [1]. Эти двумерные материалы имеют слоистую структуру с сильными связями внутри слоёв и слабыми Ван-дер-Ваальсовыми взаимодействиями между слоями. Благодаря этому свойству возможно создание слоев данных материалов толщиной в одну элементарную ячейку кристаллической структуры.

Селенид галлия является слоистым полупроводником с непрямой запрещенной зоной, однако из-за небольшой разницы между энергиями прямой и непрямой запрещенной зоны [2] (25 мэВ) прямой переход важен для рекомбинации носителей заряда при температурах выше 50 K. Это открывает возможности для применения GaSe в оптоэлектронных устройствах, таких как лазеры [3] и фотодетекторы [4]. Тем не менее, исследования показывают, что GaSe обладает характерными чертами полупроводников с непрямой запрещенной зоной, что указывает на наличие сложных электронных переходов и разнообразие характеристик данного слоистого материала. Таким образом, для применения селенида галлия в современных технологиях необходимы дальнейшие исследования его свойств для более глубокого понимания электронной структуры и оптических характеристик этого материала

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию нелинейных оптических свойств тонких плёнок селенида галлия. Образцы GaSe были получены методом механического расслоения объемного материала. Возбуждение образцов осуществлялось импульсами второй и третьей гармоники Nd3+:YAP-лазера (360 нм, τ = 10 нс), а зондирование – фотолюминесценцией (ФЛ) органических красителей (Кумарин-7 и Китон Ред). Также проводилось исследование особенностей двухфотонной ФЛ и генерации второй гармоники при возбуждении излучением фемтосекундного лазера (SolarLS FL300, λ=1026 нм, τ = 320 фс).

В плёнках GaSe обнаружено просветление на длине волны 620 нм (2 эВ) при возбуждении 10 нс импульсами на длине волны 360 нм (Рис.1b) и 540 нм (Рис.1e) объяснено заполнением фазового пространства экситонов. На основе измеренных спектров ФЛ пленок GaSe выделены две полосы излучения (Рис.1c). Установлено, что коротковолновая составляющая ФЛ (623 нм, 1,990 эВ) связана с излучательной рекомбинацией прямого экситона, длинноволновая (645 нм), смещенная на 68 мэВ (1,922 эВ), – с излучательной рекомбинацией непрямого экситона с участием LO-фонона. При возбуждении образца излучением с длиной волны 540 нм помимо вышеуказанных полос ФЛ обнаружена особенность в области 633 нм (1,959 эВ) (Рис.1e). Превосходящий рост интенсивности и сдвиг (31 мэВ) в длинноволновую область данной полосы ФЛ с увеличением интенсивности возбуждения по сравнению с ФЛ, связанной с прямым экситонным переходом, а также учитывая разницу между энергией прямой и непрямой запрещённой зоны в GaSe (25 мэВ) и энергии связи прямого экситона (20 мэВ), в совокупности может указывать на излучательную рекомбинацию свободных электронов и дырок на непрямом переходе с испусканием TO-фонона (26,5 мэВ).

При возбуждении пленки GaSe фемтосекундными импульсами на длине волны 1026 нм обнаружена генерация второй гармоники. В работе представлена зависимость интенсивности второй гармоники от интенсивности накачки, характеризуемая квадратичным ростом.

На основе измеренных спектров двухфотонной ФЛ обнаружена особенность в области 612 нм (2.026 эВ), которая может быть связана с излучательной рекомбинацией свободных электронов и дырок на прямом переходе.

Рис.1. . Спектры линейного и нелинейного пропускания (а,d), дифференциального пропускания (b,e) и ФЛ (c,f) плёнок селенида галия при возбуждении на длине волны 360 нм (a, b, c) и 540 нм (d, e, f).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 24-12-00020

Литература:

- Isik, M.; Sarigul, N.; Gasanly, N., Thermoluminescence characteristics of GaSe and Ga2Se3 single crystals // Journal of Luminescence 2022, 246, 118846.

- Capozzi, V.; Pavesi, L.; Staehli, J. L., Exciton-carrier scattering in gallium selenide // Physical Review B 1993, 47 (11), 6340.

- Chen, Z.;  Chen, Q.;  Chai, Z.;  Wei, B.;  Wang, J.;  Liu, Y.;  Shi, Y.;  Wang, Z.; Li, J., Ultrafast growth of high-quality large-sized GaSe crystals by liquid metal promoter // Nano Research 2022, 15 (5), 4677-4681.

- Yu, Q.;  Liu, F.;  Zhang, Y.;  Deng, H.;  Shu, B.;  Zhang, J.;  Yi, T.;  Dai, Y.;  Fan, C.; Su, W., Lab‐on‐Fiber Based on Optimized Gallium Selenide for Femtosecond Mode‐Locked Lasers and Fiber‐Compatible Photodetectors //Advanced Photonics Research 2023, 4 (4), 2200283.