Влияние барьерного слоя B4C на термическую стабильность многослойных рентгеновских зеркал Cr/Ti

А.В. Каратаев, А.У. Гайсин, Е.О. Филатова

Санкт-Петербургский государственный университет, ул. Ульяновская, д.1, Петродворец, Санкт-Петербург, Россия, 198504.

В последние годы активно развиваются методы мягкой рентгеновской микроскопии в диапазоне длин волн 2,2–4,4 нм, известном как «окно прозрачности воды»[1-3]. В этом диапазоне традиционные материалы, такие как бор, углерод и кремний, обладают высокой поглощающей способностью, что ограничивает коэффициент отражения многослойных рентгеновских зеркал (МРЗ) на их основе. Система Cr/Ti считается перспективной для работы в этом диапазоне, так как теоретически может обеспечивать высокий коэффициент отражения. Однако экспериментальные значения значительно ниже теоретических[4], что связано с малой величиной периода структуры и влиянием межслоевых областей. Барьерный слой B4C является подходящим по составу барьерным слоем.[5] Цель данной работы — выяснить причины низкой отражательной способности системы Cr/Ti и изучить влияние барьерного слоя B4C на её характеристики.

Результаты:

Проведено исследование влияния отжига на смешивание слоев Ti и Cr, а также их кристалличность в многослойных структурах с барьерным слоем B4C и без него[6]. Анализ показал образование интерметаллического соединения TiCrx на границах раздела слоев. В структурах без барьерного слоя наблюдалось симметричное формирование межслоевых областей Ti-on-Cr и Cr-on-Ti. Слои оставались рентгеноафорфными. Отжиг приводил к дополнительному смешиванию слоев и увеличению доли TiCrx. При отжиге до 700 °C происходила полная деградация периодической структуры.

Введение барьерного слоя B4C незначительно уменьшило смешивание слоев TiCrx. Отжиг в системе с барьерным слоем также приводил к увеличению смешивания, но в значительно меньшей степени, чем в системе без B4C. При отжиге до 700 °C система полностью деградировала. В структурах с барьерным слоем B4C слои оставались рентгеноаморфными до 500 °C, а при 700 °C наблюдалось образование кристаллических фаз силицида хрома и силицида титана. Барьерный слой B4C повысил термическую стабильность системы до 500 °C

Заключение

Исследования показали, что введение барьерного слоя B4C снижает смешивание слоев и значительно повышает термическую стабильность и улучшает оптические характеристики системы. Это делает структуру Cr/Ti/B4C перспективной для применения в мягкой рентгеновской микроскопии.

Благодарности:

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №19-72-20125-П. Авторы выражают свою благодарность Междисциплинарным ресурсным Центрам СПбГУ по направлению "Физические методы исследования поверхности", "Рентгенодифракционные методы исследования" и НИЦ «Курчатовский институт» (Лабораторный модуль ЭСХА) за проведенные исследования.

Литература:

1. H. Legall, et al, "Compact x-ray microscope for the water window based on a high brightness laser plasma source," Opt. Express 20, 18362-18369 (2012)

2. Mikael Kördel, et al, "Laboratory water-window x-ray microscopy," Optica 7, 658-674 (2020)

3. Gullikson, E. M., Salmassi, F., Aquila, A. L. & Dollar, F. Progress in short period multilayer coatings for water window applications. Lawrence Berkeley National Laboratory, http://escholarship.org/uc/item/8hv7q0hj (2008).

4. P. Sarkar, et al, Interface evolution of Cr/Ti multilayer films during continuous to discontinuous transition of Cr layer, Vacuum, Volume 181, 2020, 109610

5. Q. Huang, et al, High reflectance Cr/V multilayer with B_4C barrier layer for water window wavelength region, Opt Lett 41 (2016) 701. https://doi.org/10.1364/OL.41.000701.

6. E.O. Filatova, et al, Effect of annealing on layer intermixing in nanoscale Cr/Ti multilayers depending on the period value, Applied Surface Science, Volume 672, 2024, 160839,

https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2024.160839.