Аэробное окисление модельных соединений лигнина в присутствии карбида молибдена в качестве катализатора

Гришин М.А.1, Лукашов М.О.2, Есева Е.А.2

Студент, 1 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Высшая школа инновационного бизнеса, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: grischinmikhailsaratow@gmail.com

Ежегодный рост потребления ископаемых углеводородов, а также ухудшение их качества в связи с выработкой месторождений стимулирует интерес к замене ископаемого сырья на возобновляемые источники. Одним из наиболее перспективных возобновляемых источников углеводородов в области нефтехимии является лигнин, который в огромных количествах просто сжигается предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности, либо же остается в виде отхода на полигонах [1].  Лигнин в отличие от молекулы целлюлозы является ценным природным источником ароматических углеводородов, что определяет большой интерес к исследованию возможностей использования и переработки этого материала, в качестве альтернативного источника сырья для производства ценных продуктов нефтехимии и компонентов топлив [2].

Известно, что карбиды переходных металлов обладают высокой каталитической активностью и селективностью в реакции каталитического окисления лигниноподобных модельных субстратов [5]. Однако следует отметить, что применение карбида молибдена в качестве катализаторов окисления не представлено в литературе.  Таким образом, особый интерес представляет исследование каталитической активности карбида молибдена в реакции аэробного окисления ванилинового спирта до ванилина, как одного из наиболее ценных продуктов окислительной деполимеризации лигнина [4]. Согласно литературным данным данный катализатор обладает направленной селективностью на разрыв связей C-C, C-O, C-H в зависимости от условий проведения реакции, активностью сопоставимой с металлами Pt-группы , высокой механической прочностью и способностью к регенерации in situ [3].

В настоящей работе изучена реакция селективного окисления ванилинового спирта до ванилина в присутствии карбида молибдена в качестве катализатора и трет-бутилового спирта в качестве инициирующей добавки. Исследованы основные параметры, влияющие на эффективность и селективность процесса окисления: температура, давление воздуха, продолжительность окисления, соотношение реагирующих компонентов.  Анализ исходных смесей и продуктов реакции окисления проводили с использованием метода газовой хроматографии. Подобраны условия селективного окисления с высоким достижением конверсии ванилинового спирта.

Литература

- Кузнецов, Б. Н. Переработка лигнина в ценные химические продукты и нанопористые материалы : монография / Б. Н. Кузнецов. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 152 с.

- Introduction to Chemicals from Biomass / ed. by J. Clark, F. Deswarte. - 2nd ed. - Chichester : John Wiley & Sons, Ltd, 2015. - 322 p.

- Molybdenum carbide as catalyst in biomass derivatives conversion / X. Du, R. Zhang, D. Li, C. Hu, G. Hermenegildo // J. Energy Chem. – 2022. – V.73. – P. 68-87

- Perspective on lignin oxidation: Advances, challenges, and future directions / Th. Vangeel, W. Schutyser, T. Renders, B. F. Sels // Top. Curr. Chem.- 2018. - V.376. - P. 703 -717.

- Stability of Transition-metal Carbides in Liquid Phase Reactions Relevant for Biomass-Based Conversion / L.S. Macedo, Dr. D. R. Stellwagen, Prof. Dr. V. T. da Silva, Prof. Dr. J. H. Bitter // ChemCatChem. – 2015. - V. 7, Issue18. – P. 2816-2823.